РОЗЕ Москва

Клиентский номер 10001

Дата получения запроса: 11 февраля 2013 года

13.02.2013

Номер проекта: Ex-15641

Уважаемые Дамы и Господа,

Компания РОЗЕ Системтехник ГмбХ благодарит Вас за проявленный интерес к нашей продукции и предлагает нижеследующее:

**Основные технические характеристики по продуктам 10-13, 16-25:**

|  |  |
| --- | --- |
| Разрешения ВзрывозащитаГазоопасная зона Номер сертификатаТемпературный диапазонМатериалЦвет Степень защиты Ударная прочностьГорючестьПоверхностное сопротивлениеНаличие токсичных веществ | ГОСТ Р2 Ex e II T5             РОСС DE.ГБ05.B03465от -55°C до +55°Cармированный стекловолокном реактопластический полиэстер с добавлением графитаRAL 9011, графитно-чёрныйIP 66 согласно EN 605297 Дж согласно EN 60079-0самогасящаяся, UL 94/V0<109 Ом согласно IEC 60093без содержания галогенов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  |  | **Описание****Кол-во**  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0090 | 06.16 16 09 8  | Взрывозащищенный корпус из полиэстераРазмер: 160 x 160 x 91 мм (В x Ш x Г)I max 25 AИзготовлен и оснащён:Внутренний/внешний болт заземления М6Набор наружных креплений M 6 1 х Заземляющая пластина для всех сторонМатериал: оцинкованная стальТолщина: 1,5 ммСо следующими отверстиями с резьбой: 2 х М20х1,5, сторона А (верхняя) 2 х М20х1,5, сторона В (нижняя) 1 х М25х1,5, сторона В (нижняя) 1 x Несущая шина 35/7,5 (контактный рельс по стандарту DIN), оснащена: 6 х Клемма WDU 4 2 х Клемма WPE 4Маркировка, торцевые платы и концевые кронштейны Производитель: Вайдмюллер  4 x Кабельный ввод M20 с уплотнением и контргайкой, 2х сторона А (верхняя), 2х сторона В (нижняя)Диапазон диаметров зажимаемых кабелей: 6,1 – 11,7 ммДиапазон диаметров зажимаемых металлорукавов: 13,0 – 16,0 ммМатериал: никелированная латунь Тип: A2FFCНомер заказа: 20SA2FFC1RAC040Производитель: СМП 1 x Кабельный ввод M25 с уплотнением и контргайкой, 2х сторона А (верхняя), 2х сторона В (нижняя)Диапазон диаметров зажимаемых кабелей: 11,1 – 15,3 ммДиапазон диаметров зажимаемых металлорукавов: 17,6 – 25,0 ммМатериал: никелированная латунь Тип: A2FFCНомер заказа: 25A2FFC1RAC100Производитель: СМП 1 x Типовая табличка (приклеенная на крышку)Материал: станиольВключая полную механическую обработку, сборку и проверку |